## Slide 1
  GGY 213
  YAPI MALZEMELERİ
Dr. Mustafa YILMAZ

## Slide 2
  1. HAFTA
  Çimento

## Slide 3: Çimento
Su ile ıslatıldığında hidratasyon olayı sonucu sertleşen ve bir daha yumuşamayan hidrolik bağlayıcılara çimento denir.
Kireçtaşı, kil veya marnın gerektiğinde silisli kum, demir cevheri gibi hammaddelerin “klinker mineralojik bileşimi”ni oluşturacak oranda karıştırılıp öğütülmesi ile “farin” adı verilen bir karışım elde edilir.
Hazırlanan bu “farin”in “sinterleşme” sıcaklığı olan yaklaşık 1450oC’ye kadar döner fırında pişirilmesi ile, fırın çıkışında meydana gelen taneler (granüller) halindeki ürüne “klinker” adı verilir.
Ham karışımda bulunan oksitler, pişirme esnasında birbirine bağlanır. Böylece çimentonun %90’ından fazlasını oluşturan klinkerin yapısını meydana getiren C3S olarak bilinen Trikalsiyum silikat (3CaO.SiO2), C2S olarak bilinen Dikalsiyum silikat (2CaO.SiO2), C3A olarak bilinen Trikalsiyum Aluminat (3CaO.Al2O3) ve C4AF olarak bilinen Tetrakalsiyum Alümina Ferrit (4CaO.Al2O3.Fe2O3) ana bileşenleri oluşur.

## Slide 4: Çimento
Klinker su ile herhangi bir reaksiyon yapmaz ve bu maddenin bağlayıcılık özelliği yoktur. Klinker ancak ince bir şekilde öğütüldükten sonra bağlayıcılık özelliği kazanır.
Klinkere çimentonun priz süresini düzenlemek için az oranda (%3-6) alçıtaşı eklenir ve klinkerin alçı taşı ile birlikte karıştırılıp öğütülmesi sonucunda ise “ÇİMENTO” üretilmektedir. Alçı taşının katılmaması halinde çimento çok hızlı sertleşeceğinden betonu rahatça yerine yerleştirme olanağı kalmaz.

## Slide 5: Çimento
Çimento, beton üretiminde kullanılan en pahalı bileşen konumdadır. Çimentoların teknik özellikleri ve miktarı, betonun performansına ve ekonomisine etki etmektedir. Bu yüzden puzolanik malzemeler, betonun maliyetini azaltmak ve çeşitli özelliklerini iyileştirmek amacıyla ya doğrudan katkı olarak ya da çimentonun bir kısmını ikame etmek üzere betona katılmaktadır. Puzolan terimi, genel bir ifade olmakla beraber puzolanlar, bulundukları ülkelere göre özel adlar almıştır. Mesela, Almanya’da, “Tras” adı ile anılmışlardır. Tras veya diğer puzolanlar, yakılmadan sadece öğütülme masraflarıyla klinkere katıldıklarından çimento üretim maliyetini düşürürler. Bunların katılma nispeti %20 - 30’a yükselince, çimento miktarı bu oranda azalmaktadır. Türkiye gibi ısıtma enerjisinin pahalı olduğu bir ülkede çimento maliyetini de bu oranda düşürmektedir.

## Slide 6: Çimento
Maliyeti düşürmenin yanında puzolanlar çimentoların teknik özelliklerini arttırarak betonun performansına da katkı sağlarlar. Traslı çimentolarda, beton dökümü esnasında hâsıl olan hidratasyon ısısı düşüktür. Bu nedenle su buharlaşması çok az olduğundan, hidratasyon olayı çok daha iyi gerçekleşir. Puzolanlar betonun çatlamasını önler. Beton donarken kalsiyum silikatlara dönüşmeyip açıkta kalan bir miktar sönmüş kireç (Ca(OH)2), havadan CO2 alarak CaCO3’e dönüşmektedir. Bu esnada hacim büzülerek azaldığı için yüzeyde çatlaklar oluşur. Bu durum Portland çimentolar içindir. Traslı çimentolarda ise, Tras serbest Ca(OH)2 ile birleşerek yeni bileşim oluşturur ve buradaki “karbonatlaşma”yı önler. Traslı çimentolarda Trikalsiyum aluminat miktarı az oluştuğundan, beton sülfatlı sulara ve bileşimlere daha dirençli olmaktadır. Bu şekilde Silisli veya silisli ve alüminli yapıda olup kendi başlarına bağlayıcı özelliğe sahip olmayan, ancak ince öğütülmüş halde, normal sıcaklıkta ve rutubetli ortamlarda sönmüş kireçle reaksiyona girip bağlayıcı özelliğe sahip bileşenler oluşturan malzemeler puzolanlar veya puzolanik malzemeler olarak isimlendirilmektedir.

## Slide 7: Çimento

## Slide 8: Çimento
Puzolanlar, doğal ve yapay olmak üzere iki ana gruba ayrılır.
Doğal puzolanlar, volkanik kül, pomza taşı, tras gibi volkanik orijinli ve diyatomit gibi silisli katkıların çökelmesi sonucunda oluşan malzemelerdir.
Yapay puzolanlar ise genellikle bir ısıl işlem neticesinde veya filitrelerden elde edilen silis dumanı, uçucu kül (UK), yüksek fırın cürufu (YFC) v.b. gibi atık malzemeler veya özellikle ısıl işleme tabii tutulan kil, şeyl v.b. malzemelerdir.
Doğal puzolanlar, ekseriye genç volkanik kayalardır. Yapay puzolanlar, kömürlü güç santralleri tarafından üretilen kül içermektedir.