## Slide 1
  10. HAFTA
  Erozyon ve Kavitasyon

## Slide 2
Erozyon içinde askı halinde parçacıklar bulunan sıvıların özellikle yüksek hızlarda beton yüzeyini çizerek yine abrasif yolla aşındırmasıdır. Bu olaya daha çok su yapılarında ve beton borularda rastlanır. Şekilde aşırı derecede zarar görmüş bir kanal yapısının üzerine kaplama uygulanarak tamiri işlemi görülmektedir.
Erozyon ve Kavitasyon

## Slide 3
Kavitasyon ise, yüksek akma hızındaki buhar kabarcıklarımın şiddetlice içeriye doğru çökmesiyle oluşur. Yüksek akma hızına rağmen, pürüzsüzce akan temiz su, betonu tahrip etmeyecektir fakat akma hızı ya da akma yönü aniden değişirse ve ya sudaki basıncı azaltacak koşullar oluşursa, kavitasyondan dolayı çukurcuklar oluşabilir.
Erozyon ve Kavitasyon

## Slide 4
Kavitasyon olayı, sadece küçük küçük parçalarım kopmasıyla sınırlı değildir. Yoğunlaşan ve şiddetlenen kavitasyon sonucunda barajların düşüm yataklarında tonlarca ağırlıktaki parçalar kopabilir.
Erozyon ve Kavitasyon

## Slide 5
Betonun su içindeki taş ve çakıllarla erozyonu, en az kavitasyon olayı kadar şiddetli olabilir. Erozyon hızı, taşman partiküllerin boyutu, şekli, miktarı ve serdikleri, akan su hızı ve beton kalitesi gibi birçok faktörden etkilenir.
Erozyon ve Kavitasyon

## Slide 6
Betonun aşınma dayanıklılığı, beton yüzeyinin birkaç mm derinliğindeki çimento matrisinin boşluk yapısı ile doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, düşük S/Ç oranı ile çalışılması, taze betonda ayrışma ve aşırı terlemenin önlenmesi ve betonun bakımının (kür) eksiksiz ve zamanında yapılması gereklidir. Özellikle su yapılarının projelendirilmesinde alınacak önlemlerle oyulma ve aşınma olaylarını azaltmak olanaklıdır.
Suyun akış düzgünlüğünü bozacak ve hızının aniden değişmesine yol açacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. Beton basınç dayanımı tek parametre olmayıp, yüzeyin aşınmaya karşı dayanıklılığı bazı önlemlerin (yüzey sertleştirilmesi vb.) alınması ile artırılabilir.
TS EN 206/1'e göre C30/C37 ve üzerindeki bir beton sınıfının tercih edilmesi, çok şiddetli etki durumunda ise beton sınıfının C35/45 ve üzerinde olması tavsiye edilir.
Erozyon ve Kavitasyon