## Slide 1: TOPRAK TEKNOLOJİSİ g

## Slide 2: TOPRAK TEKNOLOJİSİ

## Slide 3: Seramİk YapImInda KullanIlan Hammaddeler
Plastik Hammaddeler
1.Kil
a.Kaolin kili
b.Bağlama kili
c.Ateş killeri (sert, plastik, aluminyum killeri)
d.Diğer killer
2.Kil Olmayan Plastik Hammaddeler
a.Hidrate mg silikat, talk (s b s)
b.Hidrate aluminyum silikat, pyrofillit (s g s)

## Slide 4
Plastik Olmayan Hammaddeler
a.Kuvars
b.Feldspatlar, Ortoklaz, Albit
c.Pegmatit ve feldspatlı kum
Diğer Materyaller
Magnezit: MgCO3
Kireçtaşı: CaCO3
Alumina: Al2CO3
Talk(Tebeşir): CaCO3
Dolomit: CaCO3.MgCO3
Wollastonit: CaO.SiO2
Boksit: Al2O3.H2O
Korund: Al2O3

## Slide 5: SeramİK Sanayİnİn İçİnde Bulunduğu İş KollarI
Yumuşak porselen
Sert porselen
Ateş kili mamülleri
İnşaat malzemeleri
Beyaz fayans
Renkli fayans
Sert çini
Yarı pekişmiş çini
Pekişmiş çini
Kemik çini
Tek bileşenli seramikler
Isıya dayanıklı mamüller: Alumina-Silika, silika (SiO2), bazik, şekillendirilemiş refrakter, özel refrakter, izolasyon

## Slide 6: Özellİklerİne ve Kİl KullanImlarIna Göre BüyüK Endüstrİyel KullanIm Lİstesİ
A- Beyaz Pişen Killer
1.Kaolinler (çöküntü kaolinleri, taşınan kaolinler)
2.Plastik Killer
B- Refrakter Killer
1.Kaolinler (sedimentler)
2.Ateş Killeri (flint, plastik)
3.Yüksek Aluminalı Killer (gibsit, diasper)
C- Ağır Parça Ürünler Killeri
1.Tuğla killeri ve kalkeri
2.Drenaj borusu killeri ve kalkeri
3.Tuğla ve çukur kiremit killeri ve kalkeri
D- Taş Seramik Killeri (plastik, ergitici bulundurur)
E- Ateş Killeri (plastik, demiroksid ihtiva eder)
1.Terra-Kota killeri
2.Yüzeysel ve genel tuğlalar
F- Döküm Killeri (daha fazla demiroksid ihtiva eder)

## Slide 7: Seramİk Ürünlerİ
A. Özelliklerine Göre:
1.Gözenekli ürünler
a.Pişmiş topraklar (tuğla, kiremit, çini, boru)
b.Refrakter malzemeler (ateş tuğlaları)
c.Fayans
2.Gözenekli olmayan ürünler:
a.Boru b.Porselen
B. Kullanılışlarına Göre:
1.Seramik Sanayii
a.İnşaat sanayii (sıhhi tesisat, kara fayans, kara seramik)
b.Sofra eşyası
c.İzolatör
2.Yalnız Pişmiş Toprak Sanayii
a.Tuğla kiremit vb. b.Ateş tuğlası

## Slide 8: Bugün Kapasİtelerİ/1 yIl
Kiremit | 3 000 000 000 adet
Tuğla | 250 000 000 adet
Ateş Tuğlası | 20 000 ton
Sıhhi Tesisat | 5 000 ton
Kara Fayans | 25 000 ton
Kara Seramik | 10 000 ton
Sofra Eşyası | 15 000 ton
İzolatör | 7500 ton

## Slide 9: Seramİk KalİTesİne Etkİ Yapan Faktörler
SiO2 Etkisi: Plastikliği azaltır, kuruma ve pişirme esnasında büzülmeyi azaltır, küçük taneler halinde değilse, parçalanma ve gerilme kuvvetini azaltır, refrakter özelliğini azaltır.
Al Bileşikleri (Gibsit, Diasper): Kilin plastikliğini azaltır, %0,1 alumini refrakterin max. Sıcaklığını 10°C azaltır.
Fe Bileşikleri (Ferrik oksit,Ferros oksit, Magnetik demir oksit, Fe sülfatlar, Fe karbonatlar): Renkte değişmeyi etkiler, kilin refrakter özelliğini azaltır, yanmış killerde Fe lekeleri oluşur, kaliteyi düşürür.
Kalsiyumlu Mineraller (Kalsit, Aragonit, Çeşitli Ca ve Al’lu Silikatlar, Jips): Al ve Si ile karışınca erime noktası düşer. Vitrifikasyon ve refrakter sıcaklığı azalır(camlaşma), yüksek korasyon özelliğinde, akışkan bir sıvı oluşturur. Sıvı soğursa camlaşır, büzülmeyi azaltır, kurumayı kolaylaştırır, rutubet adsorbe ederse genişleyerek parçalanır.

## Slide 10: Türkİye’dekİ Önemlİ Kİl Rezervlerİ, Yerlerİ ve Cİnslerİ
Yer | Kilin Cinsi
İstanbul | Kaolin
Çanakkale | Kaolin
Bursa | Kaolin, İllit
Bilecik | Kaolin
Uşak | Kaolin
Kütahya | Kaolin
Eskişehir | Kaolin
Nevşehir-Kayseri | Kaolin, İllit, Bentonit
Zonguldak | Kaolin
Balıkesir | Kaolin
Doğu Karadeniz | İllit

## Slide 11: SeramİKlerde KullanILan Hammaddelerİn KullanIm AlanlarI
Endüstri | Ürünün Tipi | Kullanılan Hammaddeler
İnşaat | Briketler Künkler, borular Saksı Beton | Kil, kum, kalker Kil Kil Kireç taşı, kil, kum
Refrakterler | 1.Ateş tuğlaları 5.Krom magnezit 2.Silisli Briketler 6.Dolomit briket 3.Magnesit ‘’ 7.Karbon ‘’ 4.Krom ‘’ 8.İzolasyon refrakter | Kalsine edilmiş kil,kuvarsit,mg ihtiva eden cevherler,cr ihtiva edenler,cr ve mg cevherleri, dolomit(serpantin,talk),grafit (kil),kil veya diğer refrakterler
Porselen | Porselen Kiremitler Sıhhi malzeme | Kil feldspat Kil, feldspat ‘’ ‘’
Çeşitli seramikler | Lab. malz. tüpler,krozeler Özel refrakter Elektrik malz. Magnetik materyal Camlar Abrasif | Saf kuvars kristali ve kum Saf oksitler,karbitler,nitritler vs. Killer,flinit,feldspat,talk Ferritler Kum, soda, kireçtaşı Silisyum karbid, alumina

## Slide 12: TürkİYedekİ BazI Önemlİ SeramİK Hammaddelerİ
Hammadde | Bulunduğu Yer | Oluşum Şekli
Kil | Bilecik (Söğüt, İnhisar, Küreköy, Çaltıköy, Esriköy) İstanbul (Beykoz, Şile, Boğazköy, Ayazağa, Kilyos, Anadolu Hisarı, Sarıyer) | Taşınmamış
Kaolin | İstanbul (Arnavutköy), Balıkesir (İvrindi, Dövertepe, Mustafa Kemal Paşa), Bilecik (Söğüt), Çanakkale (Duman, Çan, Bayramiç), Kütahya (Aydoğdu, Emet), Eskişehir, Zonguldak | Çökelti
Kaolin-İllit | Bursa (Gemlik, Armutlu) | Çökelti
Kaolin İllit-Bentonit | Nevşehir (Avanos), Kayseri | 
Kuvars | İstanbul (Çatalca, Kabakça) | 
Feldspat | Pegmatit(Kütayha-Emet), Albit(Aydın-Çine, Balıkesir-Bandırma), Ortoklaz(Manisa-Demirci, Ankara-Beypazarı) |