## Slide 1: KMU 266 – Faz Diyagramları
Tanımlar:
Bileşen: Saf metal yada alaşımların bileşiklerine denir. Örneğin bakır-çinko alaşımının bileşenleri bakır ve çinkodur.
Çözücü: Yüksek miktarda bulunan bileşen.
Çözünen: Düşük miktarda bulunan bileşen.
Çözünürlük Limiti: Birçok alaşım sisteminde belirli bir sıcaklıkta çözücü (solvent) içerisinde çözünebilecek çözünen yoğunluğu için üst bir limit vardır ve bu limite çözünürlük limiti denir.
Faz:
Bir sistemin homojen kısmıdır.
Bu homojen parça içinde fiziksel ve kimyasal özellikler aynıdır.
Fazın her yerinde yapı ve atomik diziliş aynıdır.
Belirli bir faz sınırı ile diğer fazlardan ayrılır.
Aynı anda birkaç faz bir arada bulunabilir.

## Slide 2: KMU 266 – Faz Diyagramları
Tanımlar:
Mikroyapı: Malzemenin fiziksel özellikleri ve mekanik davranışları mikroyapıya bağlıdır
Mikroyapı, optik mikroskob veya elektron mikroskobu ile doğrudan mikroskopik gözlemlemedir.
Metal alaşımarında mikroyapı ile; malzemenin kaç fazdan oluştuğu, bu fazların boyutları ve dağılımları saptanabilir.
Denge: Bir sistemin serbest enerjisi belirlenen bir sıcaklık, basınç ve kompozisyon altında en küçük değerine ulaştığı anda sistem dengede (equilibrium) denir.
Denge halindeki bir sistemin sıcaklık, basınç ve/veya kompozisyonundaki herhangi bir değişiklik sistemin serbest enerjisini arttırır.
Sistem bu yeni koşullar altında yeni bir düşük enerjili denge noktasına doğru hareket eder.
Faz Dengesi: Faz dengesi terimi, birden çok fazın bulunabileceği sistemler için dengeyi ifade eder.

## Slide 3: KMU 266 – Faz Diyagramları
Faz Diyagramları:
Sıcaklık, basınç ve kompoziysona bağlı olarak bir sistemde hangi fazların stabil olduğu faz diagramları ile belirlenir.
Faz diyagramları sadece denge durumlarını gösterir, denge durumuna ne kadar sürede ulaşıldığını göstermez.
Tek Bileşenli Faz Diyagramları:
Faz diyagramlarının en basit ve kolay şekilde anlaşılanı tek bileşenli faz diyagramlarıdır.
Bu diyagramlarda kompozisyon sabit tutulur.
Tek Bileşenli Faz Diyagramı örneği olarak su gösterilebilir.
Her bir faz kendi sıcaklık-basınç aralıklarında denge koşulları altında bulunur.
Üçlü noktada her üç faz da dengededir. Sıcaklık veya Basınçta herhangi bir değişiklik olursa fazlardan bir tanesi kaybolur.

## Slide 4: KMU 266 – Faz Diyagramları
Tek Bileşenli Faz Diyagramı örneği olarak su gösterilebilir.
Şekilde gösterilen sınırları geçerken (sıcaklık ve/veya basınç değişimi) bir faz diğerine dönüşür.
Mesela, 1 atmosfer basınçda, katı fazı ısıtırsak sıvı faz elde ederiz.
Tam tersi durumda ise donma olur ve sıvı faz katı faza dönüşür.
Üç eğrinin kesiştiği noktaya Üçlü Nokta denir ve bu noktada üç faz (katı-sıvı-gaz) denge halinde bulunur.
Magnezyum tekli faz diyagramı

## Slide 5: KMU 266 – Faz Diyagramları
İkili Faz Faz Diyagramı:
Çok sık kullanılan bir başka tip faz diyagramıdır.
Sıcaklık ve kompozisyon değişken parametrelerdir.
Basınç sabit tutulur – genelde 1 atm.
İkili faz diyagramları ile aşağıdaki ilişkiler hakkında bilgi edinilebilir.
Sıcaklık
Kompozisyon
Alaşımların mikroyapılarını etkileyen denge halindeki faz miktaları.
İkili faz diyagramları aşağıdaki konulara yardımcı olur
Faz dönüşümlerinin tahmin edilmesi
Mikroyapının son hali.

## Slide 6: KMU 266 – Faz Diyagramları
İkili Faz Faz Diyagramı:
Katılaşma (donma) aralığı; likidüs ile solidüs arasındaki sıcaklık farkına denir.
α; katı fazdır, bakır ve nikel atomlarından oluşan katı çözeltidir.
Tam çözünme: Bir elementin diğeri içerisinde sınırsız çözünebilmesi.
Sınırlı çözünme: Bir elementin diğeri içerisinde kısıtlı çözünebilmesi

## Slide 7: KMU 266 – Faz Diyagramları
Muhtemelen en kolay ikili faz diyagramı bakır-nikel alaşımına aittir.
Diyagramda üç farklı faz bölgesi vardır.
alfa (α ) alanı (bölgesi)
sıvı (L) alanı (bölgesi)
İki-faz (α+L) alanı (bölgesi)
Sıvı (L), bakır ve nikelden oluşan bir homojen sıvı çözeltidir.
α fazı, bakır ve nikel içeren yer-değişen katı çözeltidir ve kristal yapısı yüzey merkez kübik yapıdır.
1080 °C’nin altında, bakır ve nikel birbirleri içinde sınırsız çözünebilirler.
Bu sisteme izomorf denir. Bunun sebebi hem sıvı halde hem de katı halde bakır ve nikelin birbirleri içinde sınırsız çözünebilmesidir.

## Slide 8: KMU 266 – Faz Diyagramları
Saf bileşenler dışındaki her kompozisyon karışımında erime likidüs ve solidüs arasındaki sıcaklık aralığında gerçekleşir.
Bu aralıkta hem α hem de sıvı faz dengede bulunur.
Örneğin, 50 ağ% Ni–50 ağ% Cu kompozisyonundaki alaşımı ısıtırken, erime yaklaşık 1280 °C’de başlar.
Sıvı faz miktarı, sıcaklık 1320 °C’ye gelene kadar artmaya devam eder.
Bu sıcaklıkta alaşım tamamen sıvı olur.
Bilinen bir sıcaklık ve kompozisyon için dengedeki bir ikili faz diyagramından aşağıdaki bilgiler okunabilir.
Sistemde bulunan fazlar,
Bu fazların kompozisyonları,
Fazların yüzdeleri (miktarları).

## Slide 9: KMU 266 – Faz Diyagramları
Sistemde Bulunan Fazlar:
1100 °C’de 60 ağ% Ni–40 ağ% Cu – sadece α fazı bulunur.
1250 °C’de 35 wt% Ni–65 wt% Cu - α fazı ve sıvı faz bulunur.
Fazların Kompozisyonların Belirlenmesi:
Bir faz bölgesinde isek fazing kompozisyonu alaşımın kompozisyonu ile aynıdır.
Örneğin, 1100 °C’de 60 ağ% Ni–40 ağ% Cu (A noktası), burada sadece α faz vardır ve kompozisyonu 60 wt% Ni–40 wt% Cu’dır.

## Slide 10: KMU 266 – Faz Diyagramları
Fazların Kompozisyonların Belirlenmesi:
İki faz bölgesinde (1250 °C’de 35 wt% Ni–65 wt% Cu alaşımı):
α + L fazları vardır.
Bu fazların kompozisyonlarını belirlemek için liküdüs ve solidüs arasına “bağ çizgisi” çizilir.
Bağ çizgisi ile likidüsün kesiştiği noktadan kompozisyon eksenine dik indirilir.
Buradan okunan değer sıvı fazing kompozisyonunu verir.
31.5 ağ% Ni–68.5 ağ% Cu, CL .
Benzer bir şekilde, solidüsten indirilen dik, α katı çözelti fazının kompozisyonunu gösterir.
Cα, 42.5 ağ% Ni–57.5 ağ% Cu.

## Slide 11: KMU 266 – Faz Diyagramları
Fazların Yüzdelerinin (Miktar) Belirlenmesi:
Tek faz bölgesinde, faz yüzdesi basitçe %100’dür.
1100 °C’de 60 ağ% Ni–40 ağ% Cu – alaşım tamamen (%100) α fazdan oluşur.
İki Faz Bölgesi: Bağ çizgisi oluşturulur ve “kaldıraç (manivela) kuralı” uygulanır.
Alaşımın kompozisyonu (C0) işaretlenir.
Bağ çizgisinin faz sınırlarını (likidüs ve solidüs) kestiği noktalar işaretlenir (Cα ve CL).
C0’dan likidüs ve solidüsa olan uzaklıklar Harf (R ve S) ile adlandırılır.

## Slide 12: KMU 266 – Faz Diyagramları
İzomorf Alaşımlarda Mikroyapı Gelişimi
Denge Soğuması (çok yavaş soğuma)
1300 °C’de 35 ağ% Ni–65 ağ% Cu alaşımı yavaş soğutulmaktadır.
a noktası - 1300 °C
b noktası - 1260 °C
c noktası - 1240 °C
d noktası - 1220 °C
e noktası - 1180 °C

## Slide 13: KMU 266 – Faz Diyagramları
İzomorf Alaşımlarda Mikroyapı Gelişimi
Denge Dışı Soğuması (çok yavaş soğuma)
Gerçekte tüm katılaşmalar denge dışı durumlarıdır. Bunun nedeni soğutma işleminin özellikle katı faz içerisindeki difüzyon işleminin tamamlanması için çok hızlı olmasıdır.
1300 °C’de 35 ağ% Ni–65 ağ% Cu alaşımı yavaş soğutulmaktadır.
a noktası - 1300 °C
b noktası - 1260 °C
c noktası - 1240 °C
d noktası - 1220 °C
e noktası - 1205 °C
f noktası - 1180 °C