## Slide 1: KMU 266 – Faz Diyagramları
İkili Ötektik Faz Diyagramları
Üç adet tek faz bölgesi bulunur: α, β, ve sıvı (L)
α fazı bakırca zengin katı çözeltidir. Gümüş çözünen olarak bulunur ve α fazı yüzey merkezli kübik kristal yapıya sahiptir.
β fazı gümüşçe zengin katı çözeltidir. Bakır çözünen olarak bulunur ve β fazı yüzey merkezli kübik kristal yapıya sahiptir.
Saf bakır ve gümüş de α ve β faz olarak düşünülmelidir.
Bu katı fazların çözünürlük sınırları vardır: BEG çizgisinin altında olan herhangi bir sıcaklıkta sınırlı bir konsantrasyondaki gümüş bakır (α faz) içinde çözünebilir. Aynı şekilde sınırlı bir konsantrasyondaki bakır gümüş (β faz) içinde çözünebilir.

## Slide 2: KMU 266 – Faz Diyagramları
İkili Ötektik Faz Diyagramları
α faz için gümüşün çözünürlük sınırı sıcaklığa bağlı olarak artar ve 779 °C’de maksimum 8 ağ% Ag ulaşır (B noktası). Sıcaklık düştükçe ve saf bakırın erime sıcaklığına gelince çözünürlük tekrar % 0’a iner (A noktası).
Katı çözünürlük sınırı çizgisi (eğrisi – BC ve GH), α ve (α+β) bölgelerini ayırır ve çözgen çizgisi (solvus) olarak adlandırılır.
α ve (α+L) bölgelerini ayıran eğri ise solidüs çizgisidir.
(α+L) ve L bölgelerini ayıran eğri ise likidüs çizgisidir.
β faz içinde bakırın maksimum çözünürlüğü G noktasında görülür ve 779 °C’de 8.8 ağ% Cu’dır.

## Slide 3: KMU 266 – Faz Diyagramları
İkili Ötektik Faz Diyagramları
Kompozisyon eksenine parallel olan ve iki maksimum çözünürlük sınırı arasında bulunan BEG yatay çizgisi de solidüs çizgisi olarak düşünülebilir.
Bu BEG çizgisi, sıvı fazing bulunabileceği en düşük sıcaklığı gösterir.
Diğer bölgeler: α+β, α+L, α, β+L, β, L
Bakıra gümüş eklendikçe, alaşımın erime sıcaklığı likidüs çizgisi (AE) boyunca düşer. Yani bakırın erime sıcaklığı gümüş eklenmesi ile düşürülebilir.
Likidüs çizgileri (AE ve EF) E noktasında çakışır.
Bu noktaya “değişmez nokta” denir ve kompozisyonu CE ve sıcaklığı TE’dir (ötektik isoterm).
Bakır-gümüş alaşımı için bu nokta CE 71.9 ağ% Ag ve TE 779 °C’de bulunur.

## Slide 4: KMU 266 – Faz Diyagramları
İkili Ötektik Faz Diyagramları
Kompozisyonun CE ve sıcaklığın TE olduğu noktada önemli bir reaksiyon gerçekleşir.
Soğuma sırasında sıvı faz, iki katı faza (α+β) dönüşür.
Bu “ötektik reaksiyon” olarak adlandırılır.
CE ve TE, ötektik kompozisyon ve ötektik sıcaklıktır.
CαE ve CβE, α ve β fazlarının bu sıcaklıktaki kompozisyonlarıdır.
Bakır-gümüş alaşımı için bu ötektik reaksiyon aşağıdaki gibi gösterilebilir.

## Slide 5: KMU 266 – Faz Diyagramları
İkili Ötektik Faz Diyagramları
Bilinen bir başka ötektik faz diyagramı kuşun-kalay faz diyagramıdır ve şekil olarak bakır-gümüş faz diyagramına çok benzer.
Katı çözelti fazları α ve β’dır. Burada, α fazı kurşunca zengin iken β fazı kalayca zengindir.
Ötektik nokta, 61.9 ağ% Sn’de ve 183 °C’de bulunur.
Maksimum çözünürlük limitleri ve bileşenlerin erime sıcaklıkları yine bu faz diyagramından okunabilir.

## Slide 6: KMU 266 – Faz Diyagramları
İkili Ötektik Faz Diyagramları
Bilinen bir başka ötektik faz diyagramı kuşun-kalay faz diyagramıdır ve şekil olarak bakır-gümüş faz diyagramına çok benzer.
Katı çözelti fazları α ve β’dır. Burada, α fazı kurşunca zengin iken β fazı kalayca zengindir.
Ötektik nokta, 61.9 ağ% Sn’de ve 183 °C’de bulunur.
Maksimum çözünürlük limitleri ve bileşenlerin erime sıcaklıkları yine bu faz diyagramından okunabilir.

## Slide 7: KMU 266 – Faz Diyagramları
Ötektik Sistemlerde Mikroyapı Oluşumu
Dört farklı durum incelenebilir. Birinci durum: C0 < 2 ağ% Sn olan bir kurşun-kalay alaşımının 350 °C’den oda sıcaklığına soğutulması.
İkinci durum: 2 ağ% Sn < C0 < 18.3 ağ% Sn olan bir kurşun-kalay alaşımının 350 °C’den oda sıcaklığına soğutulması.

## Slide 8: KMU 266 – Faz Diyagramları
Üçüncü durum: C0 = CE olan alaşımının 350 °C’den ötektik sıcaklığın hemen altına soğutulması.
Bu dönüşüm sırasında kalay ve kurşun bileşenlerinin tekrardanbir araya gelmelidir.
Bu atomsal difüzyon ile olur.
Oluşan katının mikroyapısı α ve β fazlarından oluşan katmansal (katmanlı) bir yapıdır

## Slide 9: KMU 266 – Faz Diyagramları
Dördüncü durum: 18.3 ağ% Sn < C0 < 61.9 ağ% Sn olan bir kurşun-kalay alaşımının 350 °C’den ötektik sıcaklığın hemen altına soğutulması.

## Slide 10: KMU 266 – Faz Diyagramları
Ötektik Sistemlerde Mikroyapı Oluşumu
Mikroyapı incelemelerinde, bazen mikro-bileşen terimini kullanmak gerekebilir.
Örneğin m noktasında, malzememiz iki tane mikro-bileşene sahiptir. Biri primer α ve diğeri ötektik yapıdır.
Ötektik ve primer mikro-bileşenlerin miktarlarını (yüzdelerini) hesaplamak mümkündür.
Kaldıraç kuralı uygulanarak:
Ötektik mikro-bileşenin miktarı We, ötektik sıcaklık üstündeki sıvı faz miktarı WL ile aynıdır:

## Slide 11: KMU 266 – Faz Diyagramları
Ötektik Sistemlerde Mikroyapı Oluşumu
Primer α miktarı Wα’ ise ötektik reaksiyon öncesi α miktarı kadardır:
Toplam α miktarı Wα (primer ve ötektik) ve toplam β miktarı Wβ ötektik çizgi hizasında çizilen bağ çizgisi ile bulunabilir.

## Slide 12: KMU 266 – Faz Diyagramları
Ara Faz veya Bileşik İçeren Faz Diyagramları:
Bazı faz diyagramları ara faz içerebilir.

## Slide 13: KMU 266 – Faz Diyagramları
Ötektoid ve Peritektik Reaksiyonlar
Ötektoid: bir katı faz iki farklı katı faza geçiş yapar.
Bakır-çinko alaşımınında 74 ağ% Zn–26 ağ% Cu kompozisyonunda 560 °C bu reaksiyon gerçekleşir.
Peritektik: Sıvı ve katı faz bir başka katı faza geçiş yapar. 598 °C’de 78.6 ağ% Zn–21.4 ağ% Cu kompozisyonunda bu reaksiyon görülebilir.