## Slide 1: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Demir Alaşımları
Ana bileşeni demir olan ve dünyada diğer metallere göre çok daha fazla üretilen metal alaşımlardır.
Mühendislik yapı malzemeleri açısından büyük öneme sahiptirler.
Bu kadar yaygın olarak kullanılmasının sebebi üç faktöre bağlanabilir.
Demir içeren bileşikler yerkabuğunda çok fazla bulunmaktadır.
Metalik demir ve çelik alaşımları üretimi nispeten ucuz yöntemlerle yapılabilir.
Demir bazlı alaşımlar mekanik ve fiziksel özelliklerinin çeşitliliği sebebiyle çok çeşitli kullanım alanlarına sahiptir.
En önemli dezavantajı ise korozyona kolayca uğrayabilmesidir.

## Slide 2: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Çelikler
Çelikler bir çeşit demir karbon alaşımıdır, bazen küçük miktarlarda diğer alaşım malzemlerini içerebilirler.
Farklı kompozisyonlara ve/veya farklı ısıl işlemlere maruz bırakılmış binlerce çeşit çelik vardır.
Mekanik özellikleri içerdiği karbon oranına göre değişiklikler gösterir.
Bu karbon oranı genellikle ağ%1’in altındadır. Yaygın olarak bilinen çelikler, karbon konsantrasyonlarına göre sınıflandırılır.
Düşük karbonlu çelik
Orta karbonlu çelik
Yüksek karbonlu çelik
Her sınıfın diğer alaşım element konsantrasyonlarına göre altsınıfları da vardır.
“Sade karbonlu çelik” alaşım malzemesi olarak sadece karbon ve çok az manganez içerir.
“Alaşım çelikleri” ise birçok alaşım elementinin özellikle belli konsantrasyonlarda eklenmesi ile oluşur.

## Slide 3: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Düşük Karbonlu Çelikler
En yüksek miktarlarda üretilir.
Genellikle, ağ% 0.25’den az karbon konsantrasyonuna sahiptir.
Mukavemetlendirme (güçlendirme) soğuk işlem ile yapılır.
Mikroyapısı perlit ve ferritten oluşur.
Nispeten yumuşak ve zayıftır fakat çok iyi süneklik ve tokluk özelliklerine sahiptir.
İşlenebilirliği ve kaynaklanabilirliği yüksektir.
Üretimi en ucuz olanıdır.
Otomobil bileşenleri, yapı profilleri, ve boru hatlarında, binalarda, köprülerde, teneke kutularında kullanılan saclar tipik kullanım alanları arasındadır.

## Slide 4: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Yüksek Dayanımlı – Düşük Alaşımlı Çelikler
Toplamda konsantrasyonları %10’u geçmeyek şekilde karbon, vanadium, nikel ve molibden gibi diğer alaşım elementleri içerir.
Dayanımı sade düşük karbonlu çeliklere göre daha yüksektir.
Isıl işlem ile güçlendirilir.
Sünektir, şekil verilebilirdir ve işlenebilirdir.
Korozyon direnci sade korbon çeliklerine göre daha yüksektir.
Yapısal mukavemet gereken uygulamalarda kritik öneme sahiptir.
Köprüler
Kuleler
Yüksek binalarda destek kolonları
Basınçlı kaplar

## Slide 5: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Orta Karbonlu Çelikler
Karbon konsantrasyonu %0.25 ile %0.6 arasındadır.
Ostenitleme, su verme ve tavlama ile ısıl işlem yapılabilir.
Mikroyapısı tavlı (menevişli) martensitten oluşur.
Sertleşebilirlikleri düşüktür.
Krom, nikel ve molibden eklenmesi ile ısıl işleme kapasiteleri gelişir. Bunun sonucunda, çok farklı mukavemet-süneklik kombinasyonları elde edilebilir.
Isıl işlem görmüş olanlar düşük karbonlu çeliklerden daha güçlüdür. Fakat, süneklik ve tokluk değerleri fede edilmiş olur.
Demiryolu tekerleri ve hattı, gemiler, şaft mili kullanım alanlarında bulunur.
Ayrıca, yüksek mukavemet, yüksek aşınma direnci ve yüksek tokluk kombinasyonu gereken yapısal alanlarda da kullanılır.

## Slide 6: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Yüksek Karbonlu Çelikler
Karbon konsantrasyonları %0.6 ile %1.4 arasındadır.
En sert, en güçlü ama en az sünekliğe sahip karbon çeliğidir.
Her zaman sertleştirilmiş ve temperlenmiş (tavlanmış) şekilde kullanılır.
Aşınma dayanımı yüksektir.
Takım çelikleri ve kalıp çelikleri yüksek karbonlu alaşımlardır. Bunlar krom, vanadyum, tungsten ve molibden içerirler.
Bu alaşım elementleri karbon ile birleşip, çok sert ve yüksek aşınma dayanımına sahip karbür bileşikleri oluşturular (Cr23C6, V4C3, ve WC)
Kesme takımlarında, malzeme kalıp ve şekillendirmede, bıçaklarda, jiletlerde, demir testerelerinde ve yüksek mukavemetli tellerde kullanılırlar.

## Slide 7: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Paslanmaz Çelikler
Yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
Ana alaşım elementi kromdur. En az %11 krom gereklidir.
Ayrıca nikel ve molibden eklenebilir.
Paslanmaz çelikler mikroyapılarına göre üç sınıfa ayrılır; martenstik, ferritik ve östenitik.
Martensitik paslanmaz çelikler, ana mikro bileşenin martensit olacağı şekilde ısıl işlemden geçirilebilir.
Östenitik paslanmaz çelikleriçin, östenit paz bölgesi oda sıcaklığına kadar genişletilir.
Ferritik paslanmaz çelikler, ferrit (HMK) fazından oluşur.
Östenitik ve Ferritik paslanmaz çelikler, soğuk işlem ile sertleştirilir ve mukavemetlendilir. Çünkü ısıl işleme uygun değillerdir.

## Slide 8: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Paslanmaz Çelikler
Östenitik paslanmaz çelik, yüksek krom konsantrasyonu sebebiyle. en yüksek korozyon direncine sahip olandır.
Aynı zamanda, en çok üretilen çeşitidir.
Martensitik ve ferritik olanlar manyetik özellik gösterir. Östenitik olan ise manteyik değildir.
Bazı paslanmaz çelikler sıcaklıklarda ve sert çevresel koşullar altında kullanılır. Bunun sebebi, oksidasyona dirençli olmaları ve bu koşullar altında mekanik özelliklerini korumalarıdır.
Oksitleyici ortamlarda üst sıcaklık sınırı 1000 °C civarıdır.
Gaz türbinlerinde, yüksek sıcaklık buhar kazanlarında, ısıl işlem fırınlarında, uçaklarda, füzelerde ve nükleer güç santrallerinde kullanılırlar.

## Slide 9: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Dökme Demir
Dökme demir, demir bazlı alaşımların bir sınıfıdır.
Bunların karbon kpnsantrasyonları %2.14’ün üzerindedir.
Ama genellikle, %3 ile %4.5 arasında karbon konsantrasyonuna ve diğer alaşım elementlerine sahiptirler.
Bu kompozisyon aralığına sahip demir alaşımları, 1150 - 1300 °C aralığında tamamen sıvı hale geçerler.
Bu sebeple döküm için kolayca eriyik hale geçerler.
Bazı dökme demirler çok kırılgandır, bundan dolayı döküm de en uygun fabrikasyon tekniğidir.
Sementit (Fe3C) yarı-kararlı bir bileşiktir. Ferrit ve grafite kolayca ayrışabilir.

## Slide 10: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Dökme Demir
Grafit (%100 C) faz diyagramında sementit yerine kullanılabilir.
Grafit oluşturma eğilimi, bileşim soğutma hızı ile düzenlenir.
Grafit oluşumu, %1’ üzerinde silikon eklenmesi ile desteklenebilir.
Katılaşma sırsaındaki yavaş soğuma hızları da grafit oluşumunu kolaylaştırır.
Birçok dökme demirde, karbon grafit şeklinde bulunur.
Mikroyapısı ve mekanik davranışları kompozisyon ve ısıl işleme bağlıdır.
En çok bilinen çeşitleri: gri dökme demir, beyaz dökme demir, dövülebilir dökme demir, nodülar (sünek) dökme demir ve kompaklanmış (grafit) dökme demir.

## Slide 11: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Gri Dökme Demir
Karbon konsantrasyonu %2.5 - %4.0 arasında ve silisyum konsantrasyonu %1.0 - %3.0 arasındadır.
Bu tip demirlerin çoğunda, grafit yapraksı (pulsu) şekilde bulunur. Bu grafitlerde ferrit veya perlit tarafından kuşatılır.
Bu mikrayapı sebebiyle, mekanik olarak çekme stresi altında nispeten güçsüzdür ve kırılgandır. Yapraksı yapının uç kısımları sivridir ve stres yoğunlaştırıcı olarak davranır.
Basma stresi altında mukavemet ve sünekliği daha yüksektir.
Titreşim enerjisini sönümlemede çok iyidir. Titreşime dayanması gereken çoğu makina gri dökme demirden yapılır.
Aşınma direnci yüksektir.
Eriyik halde akışkanlıkları yüksektir, bu sayede karmaşık şekillere sahip parçaların dökümü kolay olur.
Tüm metalik malzemeler arasında en ucuz olanıdır.
Uygun yaklaşımlar ve kompozisyon ayarlamaları ile farklı mikroyapıya sahip gri dökme demirler elde edilebilir.
Örneğin, silisyum yüzdesini azaltmak veya soğuma hızını arttırmak, sementitin tamamen grafite dönüşmesini engeller.
Bu koşullar altında, perlit matriks tarafından kuşatılmış grafit yapraksılarından oluşan bir mikroyapı meydana gelir.

## Slide 12: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Sünek (Nodüler) Demir
Gri dökme demire küçük miktarlarda magnesyum ve/veya seryum eklenirse çok farklı bir mikroyapı ve meknik özelliklerle sonuçlanır.
Grafit yine oluşur, ama yapısı yapraksı değil küresel veya nodüler olur. Oluşan bu demire ise sünek veya nodüler dökme denir.
Bu tip demirler adındanda anlaşılabileceği gibi gir dökme demire göre çok daha sünektir.
Aslında bu tip demirlerin mekanik özellikleri çeliğe yakındır.
Ferritik sünek demirin çekme dayanımı 380 MPa – 480 MPa aralığındadır.
Süneklik değeri ise yüzde uzama olarak %10 - %20 arasındadır.
Pompa parçaları, valfler, şaft mili ve diğer otomobil makine parçaları kullanım alanları arasındadır.

## Slide 13: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Beyaz Demir ve Dövülebilir Demir
Düşük silisyum ve yüksek soğuma hızı ile çoğu karbon grafit yerine sementit şeklinde bulunur.
Bu alaşımın yüzeyi beyaz olduğundan beyaz dökme demir olarak adlandırılır.
Kalın parça dökümünde, soğuma hızından dolayı dış yüzeyler beyaz dökme demir iken parçanın iç tarafları gir dökme demir olabilir. Yüksek miktarlardaki sementit sebebi ile beyaz dökme demir aşırı derecede kırılgandır ve işlenebilir değildir.
Sınırlı kullanım alanı vardır. Çok sert ve yüksek aşınma dirençlerine gerek duyulan alanlarrda kullanılır.
Beyaz dökme demir genellikle bir başka dökme demir olan dövülebilir demiri üretmek için ara basamak olarak kullanılır.
Beyaz demiri 800 – 900 civarına kadar ısıtırsak ve o sıcaklıklarda yetereince bekletirsek, sementit grafite ayrışır.
Bu grafit topaklı veya çiçekli yapıda olur ve etrafı soğutma hızına bağlı olarak ya perlit ya da ferrit matriks ile çevrelenir.
Nispeten yüksek mukavemetli, sünek ve dövülebilir bir demir elde edilmiş olunur.
Bağlantı kolları, aktarma dişlisi, flanş, boru bağlantı parçaları, valf parçaları, demiryolu parçaları gibi kullanım alanları vardır.

## Slide 14: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Demir Dışı Alaşımlar
Demir alaşımların dezavantajları: nispeten yüksek yoğunluk, nispeten düşük elektriksel iletkenlik, nispeten düşük korozyon direnci.
Alaşım sistemleri sınıflandırılması iki şekilde yapılır: Ana metal elemente göre veya spesifik karakterine göre.
Bu sınıflar:
Bakır, alüminyum, magnezyum ve titanyum alaşımları;
Refrakter alaşım, üstün alaşımlar, oksitlenmeye ve korozyona dayanıklı alaşımlar, çok yönlü alaşımlar.

## Slide 15: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Bakır ve Alaşımları:
Saf bakır yumuşak ve sünektir. Işlenebilirliği zordur.
Ayrıca, soğuk işlem neredeyse limitsiz bir kapasiteye sahiptir.
Ortam atmosferinde, deniz suyunda, kimyasal içeren ortamlarda, yüksek korozyon direncine sahiptir.
Mekanik ve korozyon özelliklerini geliştirek için alaşımlama uygulanabilir.
Çoğu bakır alaşımı ısıl işlem ile sertleştirilemez veya güçlendirilemez.
Mekanik özelliklerini iyileştirmek için soğuk işleme veya katı çözelti alaşımlama kullanılmalıdır.
Bronz:
Bir bakır alaşımıdır. Içerisinde kalay, alüminyum, silisyum ve nikel bulunur.
Pirinçten daha güçlüdür, yüksek derecede korozyon dirençleri vardır.
Genellikle, korozyon direncinin yanında iyi çekme özellikleri de gereken alanlarda kullanılır.

## Slide 16: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Bakır ve Alaşımları:
Pirinç:
En çok bilinen bakır alaşımı ana alaşım elementi çinko olan pirinçtir.
Bu faz YMK yapıya sahiptir, α pirinci nispeten yumuşak, sünektir ve kolylıkla soğukm işleme yapılabilir.
Daha yüksek çinko miktarklarına sahip pirinç alaşımlar, oda sıcaklığında hem α hem de β faz içerirler.
Bu faz HMK yapıya sahiptir ve α faza göre daha sert ve güçlüdür.
Sonuç olarak α ve β faza sahip pirince sıcak işleme yapılabilir.

## Slide 17: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Alüminyum ve Alaşımları:
Alüminyum ve alaşımları nispeten düşük yoğunluk değerleri ile karaterize edilir.
Alüminyumun yaklaşık youğunluğu 2.7 g/cm3 iken çeliğin yoğunluğu 7.9 g/cm3 civarındadır.
Yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahiptir.
Normal atmosferde korozyon direnci iyidir.
Bu alaşımları bir çoğu yüksek süneklikleri sebebiyle kolayca biçimlendirilebilir.
Alüminyum YMK yapıya sahip olduğundan, düşük sıcaklıklarda dahi sünekliğini koruyabilir.
Alüminyum kullanımı kısıtlayan en önemli özellik, düşük erime sıcaklığıdır (660 °C).
Bu sıcaklık da kullanılabileceği en yüksek sıcaklığı sınırlamaktadır.
Mekanik mukavemeti soğuk işlem ve alaşımlama ile arttırılabilir.
Ama bu işlemler korozyon direncini düşürür.
Başlıca alaşımlama elementleri: bakır, magnezyum, silisyum, mangan ve çinkodur.

## Slide 18: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Magnezyum ve Alaşımları:
Magnezyumun en göze çarpıcı özelliği yoğunluğudur, yaklaşık 1.7 g/cm3.
Bu değer yapı malzemeleri arasındaki en küçük değerdir.
Bu sebeple, uçak parçaları gibi ağırlığın önemli olduğu uygulama alanlarında kullanılır.
Magnezyum sıkı düzen hegzagonal yapıya sahiptir ve elastik modülü değeri 45 Gpa’dır.
Oda sıcaklığında magnezyum ve alaşımlarını deforme etmek zordur.
Tavlama yapmadan soğuk işlem ile çok az deforme edilebilir.
Bunun sonucunda, fabrikasyonu ya döküm ile ya da 200 - 350 °C arasında sıcak işleme ile olur.
Magnezyum nispeten düşük bir erime sıcaklığına sahiptir.
Kimyasal olarak nispeten kararsızdır ve deniz ortamında korozyona uğrayabilir.
Ama normal atmosferde korozyon ve oksidasyon direnci iyidir.

## Slide 19: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Magnezyum ve Alaşımları:
Magnezyum şu anda birçok el aletinde kullanılır. Zincir testere, elektrikli takımlar ve çalı budama makası buna örnektir.
Otomobil parçalarında da kullanımı vardır. Ön ask tekerleri ve kolonları, koltuk iskeleti şanzıman kutusu.
Sesli-görüntülü iletişim cihazlarında ve bilgisayarlarda kullanılır.

## Slide 20: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Titantum ve Alaşımları:
Titanyum ve alaşımları yeni mühendislik malzemelerinden sayılabilir. Bunlar sıradışı özellikleri bir arada bulundurur.
Saf metal hali düşük yoğunlukludur (4.5 g/cm3), erime sıcaklığı yüksektir (1668 °C), young modülü değeri ise 107 Gpa’dır.
Titanyum alaşımları oldukça güçlüdür. Oda sıcaklığında çekme dayanımı 1400 Mpa’dır ve bu sayede olağanüstü spesifik mukavemet sağlar.
Ayrıca, bu alaşımlar yükseke sünekliğe sahiptir ve kolayca dövülerek işlenebilir.
Titanyumun en önemli sınırlayıcı özelliği yüksek sıcaklıklarda kimyasal reaktifliğidir.
Bu sebepten dolayı geleneksel olmayan yeni yöntemler geliştirilerek üretilmelidir.
Bu durum da titanium alaşımlarının aşırı pahalı olmasına sebep olur.
Titanyum alaşımlarının oda sıcaklığında korozyon dirençleri yüksektir.
Havadan, denizden ve endüstriyel ortamlardan neredeyse hiç etkilenmezler.
Uçak parçalarında, uzay mekiklerinde, cerrahi implantlarda, petrol ve kimya endüstrisinde kullanılırlar.

## Slide 21: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Refraktor Metaller
Çok yüksek erime sıcaklığına sahip metaller, refrakter metal olarak adlandırılır.
Niyobyum, molibden, tungsten ve tantal bu öetallere örnektir.
Erime sıcaklığı niyobyum için 2468 °C iken tungsten için 3410 °C’dir.
Yüksek sıcaklıklarda bile yüksek elastik modülüne, yüksek mukavemete ve sertliğe sahiptirler.
Uygulamaları çok değişiklikler gösterir.
Tantal ve molibden, çeliğe alaşımlanarak korozyan direnci artırılır.
Molibden alşımları sıkma kalıplarında, uzay mekiklerinde kullanılır.
Tantal kimyasal maddelerden etkilenmez. Korozyon direnci gereken uygulamalarda kullanılır.

## Slide 22: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Değerli Metaller
Değerli veya kıymetli metaller sekiz elementin bulunduğu bir guruptur.
Pahalılardır ve üstün özelliklere sahiptirler.
Yumuşak, sünek ve oksidasyon dirençleri yüksektir.
Gümüş, altın, platin, paladyum, rodyum, rutenyum, iridyum ve osmiyum bu guruptadır.
Ilk üç element genellikle mücevher olarak kullanılır.
Gümüş ve altını güçlendirmek için bakır ile katı çözelti alaşımlama uygulanabilir.
Som gümüş yaklaşık olarak %7.5 bakır içerir.
Gümüş vealtın alaşımları diş restorasyonunda kullanılabilir. Ayrıca, devrelerde elekrik kontakları olarak altın kullanılabilir.
Platin kimyasal laboratuvar aletlerinde kullanılabilir.

## Slide 23: Metal Alaşımları Uygulama Alanları
Değerli Metaller
Değerli veya kıymetli metaller sekiz elementin bulunduğu bir guruptur.
Pahalılardır ve üstün özelliklere sahiptirler.
Yumuşak, sünek ve oksidasyon dirençleri yüksektir.
Gümüş, altın, platin, paladyum, rodyum, rutenyum, iridyum ve osmiyum bu guruptadır.
Ilk üç element genellikle mücevher olarak kullanılır.
Gümüş ve altını güçlendirmek için bakır ile katı çözelti alaşımlama uygulanabilir.
Som gümüş yaklaşık olarak %7.5 bakır içerir.
Gümüş vealtın alaşımları diş restorasyonunda kullanılabilir. Ayrıca, devrelerde elekrik kontakları olarak altın kullanılabilir.
Platin kimyasal laboratuvar aletlerinde kullanılabilir.