## Slide 1: 9.HAFTA
Deneysel teknikler: X- ışını difraksiyonu, nötron difraksiyonu, geçirmeli elektron mikroskopi, taramalı elektron mikroskopi, adsorpsiyon.

## Slide 2
Nanobilimin ve nanoteknolojinin gelişmesinde en önemli etmen; nano ölçekte ölçme ve inceleme yapabilen mikroskoplar ve bu boyutlarda işlemler yapabilmek için oluşturulan yöntemlerdir.

## Slide 3
Bu yöntemler ;
Saçılma Yöntemleri
Taramalı Elektron Mikroskobu
Transmission Elektron Mikroskobu (TEM)
Taramalı Sonda Mikroskobu
Taramalı Tünellemeli Mikroskop
Atomik Kuvvet Mikroskobu
Yakın Alan Taramalı Optik Mikroskop, gibi yöntemlerdir.

## Slide 4: Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning Elektron Microscope - SEM)
Tungsten, Lantan hekza borit katottan ortaya çıkan elektronların, incelenecek malzeme yüzeyine gönderilmesi sonucu oluşan etkileşmelerden yararlanılması esasına dayanır.
Genel olarak bu elektron enerjisi 200-300 eV dan 100 keV a kadar degişebilir.

## Slide 5
Bir taramalı elektron mikroskobunda görüntü oluşumu ; elektron demetinin incelenen örneğin yüzeyi ile yaptığı fiziksel etkileşmelerin sonucunda ortaya çıkan sinyallerin toplanması ve incelenmesi prensibine dayanır.

## Slide 6
Bunlardan ilki, gelen elektron demetindeki elektronların, malzemedeki atomlarla yapmış olduğu elastik olmayan çarpısma sonucu elektronlara
enerjilerini transfer ederek ortaya çıkan ikincil elektronlardır.
Bu elektronlar numune yüzeyinin yaklaşık 10 nm’lik bir derinliğinden ortaya çıkarlar ve enerjileri en fazla 50 eV civarındadır.
İkincil elektronlar foto çoğaltıcı tüp yardımıyla toplanıp, örneğin tarama sinyali konumuyla ilişkilendirilerek yüzey görüntüsü elde edilir.

## Slide 7
Max Knoll 1935’te ilk defa taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile üç boyutlu görüntüyü elde etmeyi başardı.
Üretilen ilk elektron mikroskobu, elektronların yüksek hızlara erişmesini sağlamak için devasa boyutlardaydı.
(Yandaki resim Ruska ve
Knoll ‘un SEM mikroskobu ile
çalışmasıdır.)

## Slide 8: İletimli/Geçirimli Elektron Mikroskobu (Transmission Elektron Microscope -TEM)
Geçirimli elektron mikroskobu (GEM) diye de isimlendirilen Transmission elektron mikroskobu, atom seviyesinde görüntü elde edebilen hassas bir yöntem cihazıdır.
Bu yöntemin ‘‘taramalı elektron mikroskobu (SEM)’’ yönteminden farkı ; TEM’de elektron demetinin malzemenin içinden geçerek yol almasıdır. Elektron demeti kaynaktan yayıldıktan sonra mercekler aracılığı ile numuneye odaklanır. Numuneye gelen elektron demeti malzemenin içinden geçerek malzemenin yapısı ile ilgili görüntü oluştururlar.

## Slide 9: TEM Mikroskobu Şematik Gösterim

## Slide 10: SEM-TEM Karşılaştırması

## Slide 11: TEM’in Kullanım Alanları
TEM’in tıp alanında, patoloji ve mikrobiyoloji anabilim dallarında tanıya yardımcı olması için kullanılmaktadır.
Doku mühendisliği uygulamalarında , hücre ve doku kültürünün yapısal incelemelerinde kullanılmaktadır.
Yüksek çözünürlüklü TEM 0,089 ve 0,078 nm aralıklarla dizilmiş karbon ve silikon atomlarını çözümleyebilmekte ve malzeme kusurlarını bulabilmektedir. Bu özelliğinden dolayı bilgisayar sanayinde de kullanılmaktadır.

## Slide 12: SEM’in Kullanım Alanları
Adli Tıp: Metal parçaları, tahta parçaları, boya ve mürekkep gibi maddelerin karşılaştırılmasında ayrıca saç, deri parçaları, iplik gibi maddeleri inceleyerek polis laboratuvarlarında delilleri incelemede kullanılır.
Metaller: Sıcak ve soğuk gibi farklı koşullarda metallerin dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılır. Uçak, otomotiv, savunma sanayinde, güvenlik nedeniyle güçlü metal kullanımı gerektiren uçak, otomobil, tren, gemi gibi araçlarında yapımında kullanılan metallerin dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılır.
Bilimsel Araştırmalar: Biyologlar bitki ve hayvan dokularının incelenmesinde, kimyagerler ise mikroskobik kristalleri, metal, plastik, seramik vs. yapısını incelemede SEM’den yararlanırlar.