## Slide 1: 10.HAFTA
Deneysel teknikler: X- ışını difraksiyonu, nötron difraksiyonu, geçirmeli elektron mikroskopi, taramalı elektron mikroskopi, adsorpsiyon.

## Slide 2: Saçılma yöntemleri:
Elektron gönderme islemleri, saçılma yöntemleri olarak bilinmektedir.
Bu yöntemde elektronlar veya fotonlar malzeme ile çarptırılarak malzeme hakkında görüntü elde edilir. Görüntüleme islemi elektronların veya fotonların(x-ısnları) saçılmalarıyla sağlanmaktadır . İncelemelerde farklı saçılma yöntemleri kullanılmaktadır.
Saçılma yöntemi ile kristal yapılı malzemelerin tabakaları arasındaki mesafe hassas bir sekilde ölçülür. Hassasiyet derecesi nanometrenin onda biri seviyelerindedir.

## Slide 3: X-ışınları:
Kullanılan malzemenin iç kabuk elektronlarının geçişleriyle ışınlar meydana gelir. Malzeme atomlarının cinsleri ve bileşimleri hakkında bilgi verir.
X-ışınları yüksek enerjili elektronların yavaşlatılması veya atomların iç yörüngelerindeki elektron geçişleri ile meydana gelir. Dalga boyları 0.1-100Å arasında degişen elektromanyetik dalgalardır. X-ışınları, görünür ışıktan çok daha kısa dalga boylarına sahiptirler.

## Slide 4
1895'te Röntgen isimli Alman makine mühendisi X ışınlarını bulmuştur. Röntgen; bir katot tüpünü indüksiyon bobinine bağlayarak, tüpten yüksek gerilimli elektrik akımı geçirmiştir. Tüpten uzakta bulunan cam bir kavanoz içindeki baryumlu platinsiyanür kristallerinde pırıltıların olustuğu gözlenmiştir. Bunlara "X-ışınları" adı verilmiştir.

## Slide 5: Nötron Difraksiyonu
Nötron kırınımı ya da elastik nötron saçılımı uygulanmasıdır.
Nötron saçılımı bir malzemenin atomik veya manyetik yapı belirlenmesidir.
Bir numune bir kirişe yerleştirilir termal ya da soğuk nötron malzemenin yapısı hakkında bilgi sağlayan bir kırınım deseni elde edilir.
Ancak farka bağlı olarak saçılma özellikleri ile nötron ve X ışınları , tamamlayıcı bilgi sağlar: X-ışınları yüzeysel analiz için uygundur, güçlü röntgen veya ince numuneler için uygundur , nötronlar yüksek penetrasyon derinliğine sahip ise toplu numuneler için uygundur.

## Slide 6
Teknik nötron kaynağı gerektirir.
Nötron kaynağı genellikle üretilen nükleer reaktör ya da ufalanma kaynağıdır.
Bir araştırma reaktör olarak gerekli olan kristal monokromatörler kullanılarak istenen nötron dalga boyunu seçmek için ve filtre özelliği için kullanılır.
Kurulum bazı kısımları hareketli olabilir. Bir ufalanma kaynağında, nötronların enerjileri (daha yüksek enerjili nötronlar daha hızlı) hesaplamak için bir monokromatör gereklidir, ancak istenen dalga boyu ile nötron darbeleri filtre senkronize diyafram elemanları bir dizi sıralamak için kullanılır .

## Slide 7
Teknik en sık toz difraksiyonu şekilde gerçekleştirilir, sadece poli kristalin toz şeklini gerektirir. Tek kristal çalışmaları da mümkündür. Genellikle yaklaşık 1 mm kristaller kullanılır.
Özet olarak, nötron kırınımının ana dezavantajı, bir nükleer reaktör gerekmesidir. Tek kristal çalışması için, genellikle büyük kristaller gerektirir.
Tekniğin birçok avantajı vardır. Işık atomu duyarlılığı, izotoplar ayırt etme yetenekleri, radyasyon hasarının olmaması, aynı zamanda birkaç cm bir nüfuz derinliği gibi.

## Slide 8: ADSORPSİYON
İki faz arasındaki düzleme ara yüzey denir. Dengelenmemiş kuvvetlerden dolayı ara yüzdeki iyon ve moleküller yığın fazlarda bulunanlardan daha etkindir. Atom, iyon ve molekül gibi taneciklerin bir yüzeyde ya da ara yüzeyde tutunmasına adsorbsiyon denir.

## Slide 9
Gaz-katı, sıvı-katı veya birbiri ile karışmayan sıvı-sıvı tipindeki ara yüzeylerde gerçekleşir.
Bir maddenin yüzeyde esas fazdakine oranla daha yüksek konsantrasyonda bulunması adsorpsiyondur ve yüzeylerin önemli bir özelliğidir. Yüzeyden tutunan taneciklerin ayrılması desorpsiyondur.

## Slide 10: Adsorpsiyon 3 şekilde gözlemlenir.
1. Sıvı arayüzeyinde adsorpsiyon:
Sıvı içinde molekül ve iyonlar genellikle ara yüzeye gitme eğilimindedirler. Bu sebeple ara yüzeyde konsantrasyonları artar ve serbest yüzey enerjisini , yüzey gerilimini düşürürler.

## Slide 11: 2.Katı ara yüzeyinde adsorpsiyon
Katı ara yüzeye sıvı/gazlar adsorbe olabilir.
Katının yüzey geriliminin hesaplanması oldukça zordur.

## Slide 12: 3.Katı gaz ara yüzeyinde adsorpsiyon
Katıları oluşturan iyon, atom veya moleküller elektrostatik ve vander walls güçleri ile birarada tutulur.
Bu güçlerden dolayı madde yüzeylerinde yükler dengeli değildir. Bundan dolayı bir çekim kuvveti vardır ve diğer molekülleri kendilerine doğru çekerler.