## Slide 1: TOPRAK MEKANİĞİ
Prof.Dr.Abdullah BARAN

## Slide 2: TOPRAK VE TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ
TOPRAK;
Pedolog için; yeryüzünü kaplayan bitkileri büyüten ve yaşamını geliştiren bir materyaldir.
Jeolog için; ince yüzey zonu içinde kalan, köklerin oluştuğu ve sertliği ne olursa olsun kabuğun geri kalan kısmının kaya olarak tanımlandığı bir materyaldir.
Mühendis için; yerkabuğunu geniş oranda kaplayan agregatlaşmamış ya da çimentolanmamış mineraldepositler ve/veya organik tanelerdir.

## Slide 3: Jeoteknik mühendisliği,
Toprak mekaniğinin daha geniş bir terimidir. Konular: - Toprak mekaniği (Toprak özellikleri ve davranışı)
- Toprak dinamiği (Toprağın Dinamik özellikleri, Deprem mühendisliği)
- İnşaat (Temel) mühendisliği (Derin ya da sığ temeller)
- Yol(asfalt) mühendisliği (Esnek ya da sert)
- Kaya mekaniği (Kaya sağlamlığı ya da tünel yapımı)
- Jeosentetik (Toprak iyileştirici)

## Slide 4: Toprak mekaniği,
toprağın davranışlarını ve, bir mühendislik materyali olarak uygulanması çalışmalarını içine alan inşaat mühendisliğinin en genç disiplinlerinden birisidir.

## Slide 5: İNDEKS ÖZELLİKLER
Strüktürel özellikler:
MUKAVEMET,
SIKIŞABİLİRLİK,
GEÇİRGENLİK,
ŞİŞME POTANSİYELİ vb.

## Slide 6: İNDEKS ÖZELLİKLERİN TAYİNİ
1.Tane büyüklük dağılımı
Mekanik analiz Hidrometre analizi
(Kaba taneli toprak) (<0,074 mm toprak)
Kuru eleme Islak eleme

## Slide 7: U.S. Standart Elekleri:
Elek No:
4 10 20 40 60 100 140 200 -200
Açıklık, mm:
4.76 2.00 0.84 0.42 0.25 0.149 0.105 0.074 -

## Slide 8
1- Uniformite Katsayısı Cu (tane büyüklük aralığı ölçüsü)
Cu ayrıca Hazen Katsayısı olarak da isimlendirilir.
Cu = D60/D10
Cu < 5 ----- Çok Üniform
Cu = 5 ----- Orta Üniform
Cu > 5 ----- Üniform değil
Tane Büyüklük Dağılım Eğrisinden Elde Edilen Parametreler

## Slide 9: Tane Büyüklük Dağılım Eğrisinden Elde Edilen Parametreler
2- Derecelenme Katsayısı ya da Eğrilik Katsayısı, Cg
(Kurvenin eğim ölçüsü)
Cg = (D30)2/ D60 x D10
Cg 1- 3 ------- iyi dereceli

## Slide 10: Tane Büyüklük Dağılım Eğrisinden Elde Edilen Parametreler
3- Permeabilite Katsayısı
k = Ck (D10)2 m/sn

## Slide 11: İNDEKS ÖZELLİKLERİN TAYİNİ
2.KIVAM LİMİTLERİ (ATTERBERG LİMİTLERİ)
LİKİT LİMİT (LL)
PLASTİK LİMİT (PL)
BÜZÜLME LİMİTİ (BL)

## Slide 13: Kıvam Limitleri (Atterberg Limitleri)

## Slide 15: Likit Limit (LL) Tayini

## Slide 16: LİKİT LİMİT
LL kesme direncinin bir ölçüsüdür.
Her vuruş 1 g/cm2 kesme direncine denk gelir.
Bütün topraklar için LL= 20-25 g/cm2 kesme direnci sabiti
Tane büyüklüğü azaldığında LL artar.

## Slide 20: Hesapla bulmak için:
LL= WN (N/25)0,121
WN : N vuruştaki nem, %

## Slide 21: Plastik Limit (PL) Tayini

## Slide 22
PL sayısal olarak, tane büyüklüğü eşit olduğunda artma eğilimi gösterirken, küçüldüğünde azalma eğilimi gösterir.
PL ayrıca, toprağın kesme direncinin bir ölçüsüdür.

## Slide 23: Plastiklik İndeksi Tayini
PI = LL – PL
PI= 0,73(LL-20) (casagrande sınıflandırma eğrisinden)

## Slide 24: CASSAGRANDE PLASTİKLİK KARTI

## Slide 25: AKTİVİTE SAYISI
A = PI / % Kil
hacim değişmesi artar
<0,75 inaktif
0,75-1,50 aktif
1,50 – 5,5 çok aktif

## Slide 26: Aktivite sayısını etkileyen etmenler
Su miktarı,
Kil tipi ve miktarı
Katyonların cinsi

## Slide 27
Mineral | Aktivite sayısı
Smektit | 1-7
İllit | 0,5-1,0
Kaolinit | 0,5
Attapulgit | 0,8-1,2
Kuvars | 0,0

## Slide 28: Killerin hassaslığı
Yoğrulmadan dolayı kıvam değiştirerek sertlik ve dayanıklılıklarının azalması
Su kapsamı aynı kaldığında,
bağlayıcı kuvvetlerin kalkması ve
kümeli yapının bozulması

## Slide 29: Killerin hassaslığı
Örselenmiş haldeki basınç mukavemetinin yoğrulmuş haldeki basınç mukavemetine oranı ile belirlenir

## Slide 30: BÜZÜLME LİMİTİ
Daha fazla hacim değişmesinin olmadığı noktadaki nem miktarı.
Tamamen doygun topraklarda uygulanabildiği gibi Likit Limitin üzerinde bir nem değeri yeterlidir.

## Slide 31: BÜZÜLME LİMİTİ TAYİNİ

## Slide 32: Büzülme Limiti Hesaplanması
Wo = (Ww/Wt) * 100
BL= W0 – ((Vo-Vt)/ Wt) * 100
Wo: Toprak nemi, % Wt: ıslak toprak ağırlığı, g
Vt: kuru toprak hacmi, cm3
Büzülme oranı (BO)= Wt/ Vt

## Slide 34
Hassaslık | Özellik
<2 | Hassas değil
2-4 | Orta hassas
4-8 | Hassas
8-16 | Çok Hassas
16-32 | Az Akıcı
32-64 | Orta Akıcı
>64 | Akıcı

## Slide 36: kompaksiyon
Toprağa bir yük uygulandıktan sonra hava dolu boşlukların azaltılarak paketlenme sağlanması ve toprak tanelerinin birbirine yaklaştırılmasıdır.
Karayolu,
Metro,
Baraj,
Dolgularda kullanılır.

## Slide 37: Amaç
Kompaksiyon testinin amacı, nem tarafından etkilenen hacim değişmeleri ve mukavemete hassasiyeti azaltmaktır.
Üç tip kompaksiyon vardır;
Darbe
Yoğurma
Vibrasyon

## Slide 39: Toprağa etkileri
Kesme direncini artırır,
Toprağın direncini daha güçlü yapar
Sıkışabilirliği azaltır,
Daha küçük sediment oluşumuna yol açar.
Permeabiliteyi azaltır,
Su absorbsiyonu kabiliyetini kısıtlar (şişme-büzülme azalır

## Slide 40: Standart Proctor Yöntemi
2.5 kg ağırlığında bir çekiç ile 30 cm yükseklikten 25 kez vurularak 3 kere toprak doldurularak yapılır (proctor yöntemi)
Modifiye Proctor Yöntemi
Toprak 5 kerede doldurulur.
Çekiç ağırlığı 4.5 kg
Yükseklik 45 cm

## Slide 49: KONSOLİDASYON