## Slide 1: X-IŞINLARI KRİSTALOGRAFİSİ
“X-Işınları Kırınımı”
Prof. Dr. Ayhan ELMALI

## Slide 2: Sönüm Etkisi
Çok düzgün yüzeylere sahip bir kristalin yapısının çözülmesinde sönüm etkisi de göz önüne alınmalıdır. Bir x-ışını demeti kristalin birbirine paralel birkaç düzleminden yansımaya uğrayabilir. İç düzlemlerden yansıyan x-ışınları ile birinci düzlemden yansıyan x-ışınlarının fazları farklıdır. Bu farklılık, x-ışınlarının şiddetinde azalmaya neden olur. Ayrıca iç düzlemlerden yansıyan ışınlar daha çok soğurulur. Bu durumlar ölçülen şiddetin yanlış değerlendirilmesine yol açar. Ancak şiddetteki bu azalma, ölçülen şiddetlerin yanında çok az olduğu için yalnız çok duyarlılık gerektiren ölçümlerde göz önüne alınır. Çoğu kristalografik çalışmalarda ihmal edilir.

## Slide 3: SHELXS-86-Crystal Structure Solution
TITL
CELL
LATT
SYMM
UNIT
V=4510.30 F(000)=1968. MU=1.46mm-1
CELL WT=3769.39 RHO=1.356
HKLF

## Slide 4
4059 Reflection Read, of which 0 rejected
Maximum H, K, L and 2theta=20. 18. 21. 50.01
4059 Unique reflections, of which 2404 observed
R(INT)=0.0000, R(sigma)=0.0615
Rint=F2-(F2)ortalama
F2
Rsigma=(F2)
F2

## Slide 5
CFOM RANGE FREQUENCY
0.000 - 0.020 0
0.020 - 0.040 0
0.040 - 0.060 0
0.060 - 0.080 1
0.180 - 0.200 1
0.240 - 0.260 7

## Slide 6
20. Phase sets refined-Best solution is code 162231- with CFOM=0.0641
7 9
17 12
34
26 13 10 6
1 16
2
14 4 19 15 27

## Slide 7
Organik maddelerde
C-C=1.5Å
C-H=1.09Å
C-O=1.43Å
C-N=1.47Å
O-H=0.96Å
C=N=1.30Å
C=C=1.34Å
C C=1.20Å
O=C=1.32Å

## Slide 8
Atom Peak x y z SOF Height Distance and angles
1 179 0.24 0.03 0.05 1.0 4.40 1.484
2 169 - - - - - -
3 166 - - - - - -
--------------------------------------------------------------------------------------
Distancer and Angles
1..................0 13 1.484 13 111.9
0 16 1.420 111.9 1 16
0 29 1.946 59.4 164.5

## Slide 9: SHELX93
TITL
CELL
ZERR 4 .002 .002 .001.........
LATT
SYMM
SYMM
SFAC
UNIT
L.S.
OMIT -2 3 1 veya 2
LIST 1
FMAP
ANIS
WGHT
AG 1 X Y Z SOF U11 U22.......
AS 2
HKLF 4
FMAP=2 difference fourier sentezi
FMAP=3 fourier sentezi

## Slide 10: SHELX93 Crystal Refinement Program
TITL
VOL
...........
----------
Covalent radii and connectivity table
C 0.770
AG 1.440
F1-AS
F2-AS
C1-C3-N1
Operators for generating equivalent atoms
$1 –x+1, -y+1, z
$2 -x+1, -y+z, z
$3 -x, -y, z
$4 y, -x, -z

## Slide 11
1475 Reflections read, of which 0 rejected
O=C4=C10, -9=Ck=C10, O=Cl=C8
0 Systematic absence usalations
904 Unique reflections, of which 1 suppressed
Rint=.......... , R(sigma)=...........
Least-squarer cycle 1
wR2=0.5042 before cycle 1 for 903 data and 55/55
parameters
GooF=S=3.480 Restraired Goof=.....

## Slide 12
Weight=1/[.................]
N value esd shift/esd parameter
1 2.380 0.0425 32.471 OJF
2 0.08362 0.00224 15.00 U11Ag
3
4
5

## Slide 13: Final Structure Factor Calculations
Total number of l.s. Parameters=55
WR2=0.0779 before cycle 11 for
GooF=S=1.063
Weight=.......
R1=0.0322 for 818 Fo4(Fo) and 0.0370
wR2=0.0834, GooF=S=1.138.......

## Slide 14: Fark Fourier Yöntemi
Kristal yapının tamamlanması ve arıtılması için kullanılan bir yöntemdir. Kristal yapının doğrudan elektron yoğunluğu haritasını veren
denklemi kullanılarak, kristal yapıyı çözmek için verilen yapının elektron yoğunluğu ortaya çıkarılır. X-ışını kırınım şiddeti verilerinden de gerçek kristal yapı için elektron yoğunluğu belirlenir.
hes(r)= 1 Fhhesexp(-2ihr)
V h
göz(r)= 1 Fhgözexp(-2ihr)
V h

## Slide 15
Önerilen yapının, gerçek kristal yapıya ne kadar yakın olduğunu görmek için,
Önerilen yapıda eksik atom varsa, o konumda göz(r) maksimumken, hes(r) sıfır olur.
(r)=göz(r)-hes(r)= 1 (Fhgöz-Fhhes)exp(-2ihr)
V h

## Slide 16: Kristal Yapının Tam Olarak Belirlenmesi ve İnceltilmesi
Faz probleminin çözülmesinden bir atomun konumu yaklaşık olarak bulunabilir. Bundan sonra en küçük kare yöntemiyle yapılan inceltmelerle kristal yapı tam olarak çözülebilir.
Atom koordinatlarının ve bunlara ait sıcaklık faktörlerinin inceltilmesi, en küçük kareler yöntemi kullanılarak yapılır. Bunun için:
yapılır.
Q= (Fgöz(hkl)-Fhes(hkl))2=minimum
h kl

## Slide 17
Burada, Fgöz(hkl), deneysel elde edilen ve Fhes(hkl) ise, teorik olarak hesaplanan yapı faktörleridir. İyi bir inceltme için yansıma sayısının inceltilecek parametre sayısından en az kat fazla olması gerekir.
İyi bir yapı çözümleme için kriter, yani Fgöz ile Fhes arasındaki uyumu gösteren parametre R değeri olarak adlandırılır.
 (Fgöz(hkl)-Fhes(hkl))2
R= h kl .
 (Fgöz(hkl))2
h kl

## Slide 18
İnceltme işleminde w ağırlık fonksiyonu da kullanılabilir. Hatası büyük olan ve zayıf yansımalara daha az ağırlık verilmesi için kullanılır. Bu durumda Rw değeri,
w(Fgöz-Fhes)2
Rw= . .
w(Fgöz)2

## Slide 19
Atomalrın konumları yanında, sıcaklık faktörü de inceltilebilir. H atomu dışındaki atomlar anizotropik inceltilir. Bunun için sıcaklık tensörü aşağıdaki gibi alınır.
Anizotropik bir inceltmede bir atom için 9 parametre inceltilir.((x, y, z) ve sıcaklık tensörünün 6 parametresi)
T(hkl)=exp{-22(U11h2a*2+U22k2b*2+U33l2c*2+2U12hka*b*+2U13hla*c*+2U23klb*c*}