## Slide 1: DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN TEL MATERYALLER
PROF.DR.PELİN ÖZKAN

## Slide 2
Ağız içindeki sıvı ve dokularla reaksiyona girmeyen bazı metal ve metal alaşımlarından standart olarak hazırlanmış olan kroşe tellerinin kesitlerine göre iki çeşidi vardır:
Yuvarlak kroşe teli:Kesiti çember şeklindedir.Çapı 0.7- 0.9 mm arasında olanlar kroşe yapımında kullanılır.

## Slide 3
Çapı daha ince olanlar ortodontik çalışmalarda,daha kalın olanlar çene kırıklarında uygulanan şinelerde yani splintlerde kullanılır.
Yuvarlak tellerden Jackson ve geri dönen kroşeler hazırlanabilir.

## Slide 4: Ortodontik teller

## Slide 5: Protezlerde kullanılan teller

## Slide 6
Yarım Yuvarlak Kroşe Telleri:Kesiti yarım yuvarlak olup bir yüzü düzdür ve bu yüz diş üzerine gelir.Çapı 0.9- 1.2 mm.dir
Kesiti oval veye üçgen şeklinde olanlar ise bazı özel kroşelerin yapımında kullanılır.

## Slide 7
Kroşe telleri inoxy yani paslanmaz çelik alaşımından veya Au- Pt alaşımlarından yapılırlar.İçlerinde bir miktar da Fe bulunduğu için sıcaklık karşısında kolayca okside olurlar. Bu nedenle şekil verirken ısıtılmaları sakıncalıdır.Özellikle 600 derecenin üzerinde ısıtma bükme işlemini kolaylaştırır ama telin fleksibilitesi kaybolur.

## Slide 8: Kroşe Bükülmesinde Kullanılan Aletler
Kroşe Pensi denilen bu aletler kroşenin rahatça şekillendirilmesini sağlarlar.
1- Waldaschs ( valzak ):Bir ucu oluk diğer ucu çıkıntı şeklindedir.Yarım ay şeklinde tel bükülebilir.

## Slide 9
2- Universal pens:İki ucu da giderek incelen yapıdadır.Tel kolayca sıkıştırılır ve gerektiğinde telin kesimi de yapılabilir.
3- Düz kron pensi: İki ucu da koniktir ve tutucu yüzeyleri düzdür.Protezde ano ve kron yapımında kullanılır ama kroşe telini tutmak ve bükmekte de yararlanılır.

## Slide 10
4- Eğri Kron pensi: Karga burun pens de denir.Uçları yarım ay şeklinde kıvrıktır.
5- Kesici pens: Kroşe telinin kesilmesinde kullanılır.Uç kısmı da kesici olup yan tarafında kesim için özel bir tertibat vardır.
6- Oluklu pens:Üst ağzı yarım alt ağzı daire şeklindedir.Kroşe tellerini yatay olarak bükmek de kullanılır.

## Slide 11
7- Ağzı çentikli düz pens: Konik olan uçlarının iç yüzeyleri çentiklidir ve teli sıkıca kavramaya yarar.
8- Aderer pensi:Düz kron pensi gibidir ama üzerinde belirli aralıklarla oluklar vardır.
9- Nesbett pensi:Bir ucu yarım ay şeklinde diğer ucu topuz başlıdır, kroşe teline özel kıvrımlar vermek için kullanılır.

## Slide 12
10- Peeso pensi:Düz kron pensi gibidir.
11- Adams pensi:Kesici ucu düz olan bir penstir.
12- El mengenesi:Kroşe teli uzun ekseni boyunca yuvadan geçirilir ve bir vida ile tesbit edilir.
13- Metal eğesi:Kroşe uçlarını inceltmek için kullanılır.

## Slide 13
BÖLÜMLÜ PROTEZLER
PROF.DR.MUTAHHAR ULUSOY
PROF.DR.PELİN ÖZKAN